ISOFIN-P INDUSTRY & TECHNOLOGY

# Catálogo de Productos ISOFIN-P

Impermeabilización · Aislamiento · Protección · D&G HOLDING, 1 rue de Stockholm, 75008 París

ISOFIN-P ofrece soluciones profesionales para la impermeabilización, el aislamiento térmico y acústico, la protección contra incendios y la renovación de edificios. Nuestros productos están certificados CE según EN 1504-2:2004, cubriendo 34 productos probados y certificados.

## 1 · ISOFIN-P SB SUPER COMPONENT

Recubrimiento extremadamente duradero compuesto de componentes polímeros, con fuerte adherencia, excelente resistencia al agua y UV. No se desgasta gracias a su estructura elástica. Ideal para superficies de hormigón y terrazas.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Water transmission (kg/m².h) | 10500–14500 |
| Adhesion (N/mm²) | 74 ± 2 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |
| Color | All colors available |
| Packaging | 5, 10, 18 kg PP buckets |

## 2 · ISOFIN-P MS POLIA

Polímero puro con excelentes propiedades. Listo para usar, resistente a UV, brillante, estructura elástica. Aislamiento exterior para terrazas, cubiertas, fachadas, hormigón, yeso, madera, metal.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.30 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 16000–18000 |
| Solid content (%) | 70 ± 2 |
| Water transmission | < 0.1 Class W3 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |
| Packaging | 5, 10, 18 kg |

## 3 · ISOFIN-P MS POLYMER

Polímero puro 300% elástico. Listo para usar, resistente a UV, brillante. Aislamiento exterior para terrazas, cubiertas, zonas húmedas, hormigón, madera, metal.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.05 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 13000–15000 |
| Solid content (%) | 46 ± 2 |
| Water transmission | < 0.1 Class W3 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | D-s2 d0 |
| Packaging | 5, 10, 18 kg |

## 4 · ISOFIN-P M 36

Mortero listo para usar que bloquea el agua en 40 segundos. Para fugas de agua y aguas superficiales. No se contrae.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Setting time (sec) | 40–50 |
| Solvent | Water |
| Color | Grey |
| Fire class | A2 S1 d0 |
| Packaging | 5, 10, 18 kg |

## 5 · ISOFIN-P A4

Masilla de relleno de fisuras. Listo para usar para fisuras y juntas en hormigón y yeso.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Vapour permeability | SD < 5m Class I |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 6 · ISOFIN-P MS 80

Producto transparente que da un aspecto natural a las superficies absorbentes. No forma capa. Previene suciedad y erosión.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 0.75 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Solvent | Water |
| Color | Transparent |
| Fire class | B fl S1 |

## 7 · ISOFIN-P MS 82

Pintura anticondensación para sótanos, garajes, paredes expuestas a la humedad. Previene moho y condensación.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.50 ± 0.10 |
| Viscosity (mPa.s) | 2000–4000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Color | Off-white |
| Fire class | B fl S1 |

## 8 · ISOFIN-P BD

Aislamiento transparente de suelos. No forma capa. Transparente, resistente a UV. Superficies absorbentes: yeso, hormigón, hormigón celular.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 0.90 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Color | Transparent |
| Solvent | Water |

## 9 · ISOFIN-P M 03

Mortero de reparación elástico impermeable. Alta adherencia. Reparación de fisuras, huecos, defectos del hormigón.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Solvent | Water |
| Fire class | A2 S1 d0 |
| Packaging | 20 kg bag |

## 10 · ISOFIN-P D10 LATEX

Líquido que mejora las propiedades del mortero. Refuerza la adherencia y la elasticidad. Evita juntas frías.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 0.90 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 500–1500 |
| Solid content (%) | 18 ± 2 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |

## 11 · ISOFIN-P SHINE FLOOR

Recubrimiento de suelo poliuretano bicomponente. Brillante o mate. Resistente a UV, desgaste, impactos. Excelente adherencia.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.20 ± 0.10 |
| Vapour permeability | SD ≤ 5 Class I |
| Viscosity (mPa.s) | 1000–4000 |
| Solvent | Solvent-based |
| Fire class | B fl S1 |

## 12 · ISOFIN-P LIQUID MARBLE

Recubrimiento de suelo decorativo sin disolvente. Efecto mármol 3D. Resistente, fácil de limpiar. Solo interior.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.10 ± 0.10 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Viscosity (mPa.s) | 1500–3500 |
| Solvent | Solvent-free |
| Fire class | C fl S1 |

## 13 · ISOFIN-P ANTI FIRE PAINT

Pintura de acabado ignífuga. Se expande al contacto con el fuego, forma una capa aislante. Base agua, sin disolvente.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 12500–15000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 14 · ISOFIN-P THERMAL PAINT

Pintura de aislamiento térmico. Reduce el calor en verano, conserva la frescura. Reduce la factura energética. Previene moho y condensación.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 0.70 ± 0.15 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 12500–13500 |
| Solid content (%) | 48 ± 2 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Thermal cond. (W/mK) | 0.060–0.080 |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 15 · ISOFIN-P STREET PAINT

Pintura de suelo monocomponente resistente a UV y agua. Todos los colores. Para asfalto, hormigón, pistas deportivas.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 9000–12000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 16 · ISOFIN-P LIQUID GLASS

Impermeabilización transparente de alta resistencia. UV e intemperie. Para superficies decorativas, cerámicas, vidrios.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Color | Transparent |
| Solvent | Water |
| UV resistant | Yes |

## 17 · ISOFIN-P SS SOIL HARDENER

Concentrado para endurecer y estabilizar el suelo. Transparente tras el secado. Conforme PM10 y PM2.5. Para carreteras y plataformas.

| Property | Value |
| --- | --- |
| pH | 7.0 – 10.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 4000–9000 |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 18 · ISOFIN-P UNIVERSAL PRIMER

Imprimación penetrante profunda. Prepara la superficie para aislamiento y pintura. Excelente adherencia. Secado rápido.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.00 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 8000–10000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 19 · ISOFIN-P EP PRIMER

Imprimación epoxi transparente sin disolvente. Bicomponente. Excelente adherencia. Rellena vacíos del hormigón.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Vapour permeability | SD ≤ 5 Class I |
| Solvent | Solvent-free |

## 20 · ISOFIN-P ANTI RUST PRIMER

Imprimación anticorrosión para superficies metálicas. Protege el hierro y el acero del óxido.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Color | Red / Blue |
| Solvent | Solvent-based |

## 21 · ISOFIN-P MD 28

Recubrimiento elástico 700% para impermeabilización. Alta resistencia. Fuerte adherencia en superficies secas o húmedas.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.00 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 8000–10000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

# Certificaciones

- Certificado CE — EN 1504-2:2004 — N.º 2765-CPR-0136

- ISO 9001 — Gestión de Calidad

- SZUTEST — Organismo Notificado

- TSE — Norma Turca

- 34 productos certificados CE

- Válido hasta 07.08.2027

# Información de Contacto

| Empresa | D&G HOLDING |
| --- | --- |
| Dirección | 1 rue de Stockholm, 75008 París, Francia |
| Teléfono | +33 6 51 81 82 29 |
| Email | contact@isofinp.com |
| Sitio web | www.isofinp.com |
| Marca | ISOFIN-P |

ISOFIN-P INDUSTRY & TECHNOLOGY · D&G HOLDING · 1 rue de Stockholm, 75008 Paris · contact@isofinp.com · www.isofinp.com