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Catálogo de Productos ISOFIN-P
Impermeabilización · Aislamiento · Protección · D&G HOLDING, 1 rue de Stockholm, 75008 París
ISOFIN-P ofrece soluciones profesionales para la impermeabilización, el aislamiento térmico y acústico, la protección contra incendios y la renovación de edificios. Nuestros productos están certificados CE según EN 1504-2:2004, cubriendo 34 productos probados y certificados.
1 · ISOFIN-P SB SUPER COMPONENT
Recubrimiento extremadamente duradero compuesto de componentes polímeros, con fuerte adherencia, excelente resistencia al agua y UV. No se desgasta gracias a su estructura elástica. Ideal para superficies de hormigón y terrazas.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.40 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Water transmission (kg/m².h)
	10500–14500

	Adhesion (N/mm²)
	74 ± 2

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0

	Color
	All colors available

	Packaging
	5, 10, 18 kg PP buckets


2 · ISOFIN-P MS POLIA
Polímero puro con excelentes propiedades. Listo para usar, resistente a UV, brillante, estructura elástica. Aislamiento exterior para terrazas, cubiertas, fachadas, hormigón, yeso, madera, metal.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.30 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	16000–18000

	Solid content (%)
	70 ± 2

	Water transmission
	< 0.1 Class W3

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0

	Packaging
	5, 10, 18 kg


3 · ISOFIN-P MS POLYMER
Polímero puro 300% elástico. Listo para usar, resistente a UV, brillante. Aislamiento exterior para terrazas, cubiertas, zonas húmedas, hormigón, madera, metal.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.05 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	13000–15000

	Solid content (%)
	46 ± 2

	Water transmission
	< 0.1 Class W3

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	D-s2 d0

	Packaging
	5, 10, 18 kg


4 · ISOFIN-P M 36
Mortero listo para usar que bloquea el agua en 40 segundos. Para fugas de agua y aguas superficiales. No se contrae.
	Property
	Value

	Setting time (sec)
	40–50

	Solvent
	Water

	Color
	Grey

	Fire class
	A2 S1 d0

	Packaging
	5, 10, 18 kg


5 · ISOFIN-P A4
Masilla de relleno de fisuras. Listo para usar para fisuras y juntas en hormigón y yeso.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.40 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Vapour permeability
	SD < 5m Class I

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


6 · ISOFIN-P MS 80
Producto transparente que da un aspecto natural a las superficies absorbentes. No forma capa. Previene suciedad y erosión.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	0.75 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Solvent
	Water

	Color
	Transparent

	Fire class
	B fl S1


7 · ISOFIN-P MS 82
Pintura anticondensación para sótanos, garajes, paredes expuestas a la humedad. Previene moho y condensación.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.50 ± 0.10

	Viscosity (mPa.s)
	2000–4000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Color
	Off-white

	Fire class
	B fl S1


8 · ISOFIN-P BD
Aislamiento transparente de suelos. No forma capa. Transparente, resistente a UV. Superficies absorbentes: yeso, hormigón, hormigón celular.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	0.90 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Color
	Transparent

	Solvent
	Water


9 · ISOFIN-P M 03
Mortero de reparación elástico impermeable. Alta adherencia. Reparación de fisuras, huecos, defectos del hormigón.
	Property
	Value

	Solvent
	Water

	Fire class
	A2 S1 d0

	Packaging
	20 kg bag


10 · ISOFIN-P D10 LATEX
Líquido que mejora las propiedades del mortero. Refuerza la adherencia y la elasticidad. Evita juntas frías.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	0.90 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	500–1500

	Solid content (%)
	18 ± 2

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water


11 · ISOFIN-P SHINE FLOOR
Recubrimiento de suelo poliuretano bicomponente. Brillante o mate. Resistente a UV, desgaste, impactos. Excelente adherencia.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.20 ± 0.10

	Vapour permeability
	SD ≤ 5 Class I

	Viscosity (mPa.s)
	1000–4000

	Solvent
	Solvent-based

	Fire class
	B fl S1


12 · ISOFIN-P LIQUID MARBLE
Recubrimiento de suelo decorativo sin disolvente. Efecto mármol 3D. Resistente, fácil de limpiar. Solo interior.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.10 ± 0.10

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Viscosity (mPa.s)
	1500–3500

	Solvent
	Solvent-free

	Fire class
	C fl S1


13 · ISOFIN-P ANTI FIRE PAINT
Pintura de acabado ignífuga. Se expande al contacto con el fuego, forma una capa aislante. Base agua, sin disolvente.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.40 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	12500–15000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


14 · ISOFIN-P THERMAL PAINT
Pintura de aislamiento térmico. Reduce el calor en verano, conserva la frescura. Reduce la factura energética. Previene moho y condensación.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	0.70 ± 0.15

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	12500–13500

	Solid content (%)
	48 ± 2

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Thermal cond. (W/mK)
	0.060–0.080

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


15 · ISOFIN-P STREET PAINT
Pintura de suelo monocomponente resistente a UV y agua. Todos los colores. Para asfalto, hormigón, pistas deportivas.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.40 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	9000–12000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


16 · ISOFIN-P LIQUID GLASS
Impermeabilización transparente de alta resistencia. UV e intemperie. Para superficies decorativas, cerámicas, vidrios.
	Property
	Value

	Color
	Transparent

	Solvent
	Water

	UV resistant
	Yes


17 · ISOFIN-P SS SOIL HARDENER
Concentrado para endurecer y estabilizar el suelo. Transparente tras el secado. Conforme PM10 y PM2.5. Para carreteras y plataformas.
	Property
	Value

	pH
	7.0 – 10.0

	Viscosity (mPa.s)
	4000–9000

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


18 · ISOFIN-P UNIVERSAL PRIMER
Imprimación penetrante profunda. Prepara la superficie para aislamiento y pintura. Excelente adherencia. Secado rápido.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.00 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	8000–10000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


19 · ISOFIN-P EP PRIMER
Imprimación epoxi transparente sin disolvente. Bicomponente. Excelente adherencia. Rellena vacíos del hormigón.
	Property
	Value

	Vapour permeability
	SD ≤ 5 Class I

	Solvent
	Solvent-free


20 · ISOFIN-P ANTI RUST PRIMER
Imprimación anticorrosión para superficies metálicas. Protege el hierro y el acero del óxido.
	Property
	Value

	Color
	Red / Blue

	Solvent
	Solvent-based


21 · ISOFIN-P MD 28
Recubrimiento elástico 700% para impermeabilización. Alta resistencia. Fuerte adherencia en superficies secas o húmedas.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.00 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	8000–10000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


Certificaciones
1. Certificado CE — EN 1504-2:2004 — N.º 2765-CPR-0136
1. ISO 9001 — Gestión de Calidad
1. SZUTEST — Organismo Notificado
1. TSE — Norma Turca
1. 34 productos certificados CE
1. Válido hasta 07.08.2027
Información de Contacto
	
	

	Empresa
	D&G HOLDING

	Dirección
	1 rue de Stockholm, 75008 París, Francia

	Teléfono
	+33 6 51 81 82 29

	Email
	contact@isofinp.com

	Sitio web
	www.isofinp.com

	Marca
	ISOFIN-P
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