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Impermeabilizzazione · Isolamento · Protezione · D&G HOLDING, 1 rue de Stockholm, 75008 Parigi
ISOFIN-P offre soluzioni professionali per l'impermeabilizzazione, l'isolamento termico e acustico, la protezione antincendio e il rinnovamento degli edifici. I nostri prodotti sono certificati CE secondo EN 1504-2:2004, con 34 prodotti testati e certificati.
1 · ISOFIN-P SB SUPER COMPONENT
Rivestimento estremamente durevole composto di componenti polimerici, con forte adesione, eccellente resistenza all'acqua e ai UV. Non si usura grazie alla sua struttura elastica. Ideale per superfici in calcestruzzo e terrazze.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.40 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Water transmission (kg/m².h)
	10500–14500

	Adhesion (N/mm²)
	74 ± 2

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0

	Color
	All colors available

	Packaging
	5, 10, 18 kg PP buckets


2 · ISOFIN-P MS POLIA
Polimero puro con eccellenti proprietà. Pronto all'uso, resistente ai UV, lucido, struttura elastica. Isolamento esterno per terrazze, tetti, facciate, calcestruzzo, gesso, legno, metallo.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.30 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	16000–18000

	Solid content (%)
	70 ± 2

	Water transmission
	< 0.1 Class W3

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0

	Packaging
	5, 10, 18 kg


3 · ISOFIN-P MS POLYMER
Polimero puro 300% elastico. Pronto all'uso, resistente ai UV, lucido. Isolamento esterno per terrazze, tetti, zone umide, calcestruzzo, legno, metallo.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.05 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	13000–15000

	Solid content (%)
	46 ± 2

	Water transmission
	< 0.1 Class W3

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	D-s2 d0

	Packaging
	5, 10, 18 kg


4 · ISOFIN-P M 36
Malta pronta all'uso che blocca l'acqua in 40 secondi. Per perdite d'acqua e acque superficiali. Non si restringe.
	Property
	Value

	Setting time (sec)
	40–50

	Solvent
	Water

	Color
	Grey

	Fire class
	A2 S1 d0

	Packaging
	5, 10, 18 kg


5 · ISOFIN-P A4
Stucco per riempimento di fessure. Pronto all'uso per fessure e giunti in calcestruzzo e gesso.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.40 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Vapour permeability
	SD < 5m Class I

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


6 · ISOFIN-P MS 80
Prodotto trasparente che dà un aspetto naturale alle superfici assorbenti. Non forma strato. Previene sporco ed erosione.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	0.75 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Solvent
	Water

	Color
	Transparent

	Fire class
	B fl S1


7 · ISOFIN-P MS 82
Pittura anticondensa per cantine, garage, pareti esposte all'umidità. Previene muffa e condensa.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.50 ± 0.10

	Viscosity (mPa.s)
	2000–4000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Color
	Off-white

	Fire class
	B fl S1


8 · ISOFIN-P BD
Isolamento trasparente dei pavimenti. Non forma strato. Trasparente, resistente ai UV. Superfici assorbenti: gesso, calcestruzzo, calcestruzzo aerato.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	0.90 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Color
	Transparent

	Solvent
	Water


9 · ISOFIN-P M 03
Malta di riparazione elastica impermeabile. Alta adesione. Riparazione di fessure, fori, difetti del calcestruzzo.
	Property
	Value

	Solvent
	Water

	Fire class
	A2 S1 d0

	Packaging
	20 kg bag


10 · ISOFIN-P D10 LATEX
Liquido che migliora le proprietà della malta. Rinforza l'adesione e l'elasticità. Previene i giunti freddi.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	0.90 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	500–1500

	Solid content (%)
	18 ± 2

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water


11 · ISOFIN-P SHINE FLOOR
Rivestimento per pavimenti poliuretanico bicomponente. Lucido o opaco. Resistente a UV, usura, urti. Eccellente adesione.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.20 ± 0.10

	Vapour permeability
	SD ≤ 5 Class I

	Viscosity (mPa.s)
	1000–4000

	Solvent
	Solvent-based

	Fire class
	B fl S1


12 · ISOFIN-P LIQUID MARBLE
Rivestimento per pavimenti decorativo senza solvente. Effetto marmo 3D. Resistente, facile da pulire. Solo interno.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.10 ± 0.10

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Viscosity (mPa.s)
	1500–3500

	Solvent
	Solvent-free

	Fire class
	C fl S1


13 · ISOFIN-P ANTI FIRE PAINT
Pittura di finitura ignifuga. Si espande al contatto con il fuoco, forma uno strato isolante. A base d'acqua, senza solvente.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.40 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	12500–15000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


14 · ISOFIN-P THERMAL PAINT
Pittura di isolamento termico. Riduce il calore in estate, mantiene il fresco. Riduce la bolletta energetica. Previene muffa e condensa.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	0.70 ± 0.15

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	12500–13500

	Solid content (%)
	48 ± 2

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Thermal cond. (W/mK)
	0.060–0.080

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


15 · ISOFIN-P STREET PAINT
Pittura per pavimenti monocomponente resistente a UV e acqua. Tutti i colori. Per asfalto, calcestruzzo, campi sportivi.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.40 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	9000–12000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


16 · ISOFIN-P LIQUID GLASS
Impermeabilizzazione trasparente ad alta resistenza. UV e agenti atmosferici. Per superfici decorative, ceramiche, vetri.
	Property
	Value

	Color
	Transparent

	Solvent
	Water

	UV resistant
	Yes


17 · ISOFIN-P SS SOIL HARDENER
Concentrato per indurire e stabilizzare il suolo. Trasparente dopo l'essiccazione. Conforme PM10 e PM2.5. Per strade e piattaforme.
	Property
	Value

	pH
	7.0 – 10.0

	Viscosity (mPa.s)
	4000–9000

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


18 · ISOFIN-P UNIVERSAL PRIMER
Primer penetrante profondo. Prepara la superficie per isolamento e pittura. Eccellente adesione. Essiccazione rapida.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.00 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	8000–10000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


19 · ISOFIN-P EP PRIMER
Primer epossidico trasparente senza solvente. Bicomponente. Eccellente adesione. Riempe i vuoti del calcestruzzo.
	Property
	Value

	Vapour permeability
	SD ≤ 5 Class I

	Solvent
	Solvent-free


20 · ISOFIN-P ANTI RUST PRIMER
Primer anticorrosione per superfici metalliche. Protegge ferro e acciaio dalla ruggine.
	Property
	Value

	Color
	Red / Blue

	Solvent
	Solvent-based


21 · ISOFIN-P MD 28
Rivestimento elastico 700% per impermeabilizzazione. Alta resistenza. Forte adesione su superfici asciutte o umide.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.00 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	8000–10000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


Certificazioni
1. Certificato CE — EN 1504-2:2004 — N. 2765-CPR-0136
1. ISO 9001 — Gestione della Qualità
1. SZUTEST — Organismo Notificato
1. TSE — Norma Turca
1. 34 prodotti certificati CE
1. Valido fino al 07.08.2027
Informazioni di Contatto
	
	

	Società
	D&G HOLDING

	Indirizzo
	1 rue de Stockholm, 75008 Parigi, Francia

	Telefono
	+33 6 51 81 82 29

	Email
	contact@isofinp.com

	Sito web
	www.isofinp.com

	Marchio
	ISOFIN-P
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