ISOFIN-P INDUSTRY & TECHNOLOGY

# Catalogo Prodotti ISOFIN-P

Impermeabilizzazione · Isolamento · Protezione · D&G HOLDING, 1 rue de Stockholm, 75008 Parigi

ISOFIN-P offre soluzioni professionali per l'impermeabilizzazione, l'isolamento termico e acustico, la protezione antincendio e il rinnovamento degli edifici. I nostri prodotti sono certificati CE secondo EN 1504-2:2004, con 34 prodotti testati e certificati.

## 1 · ISOFIN-P SB SUPER COMPONENT

Rivestimento estremamente durevole composto di componenti polimerici, con forte adesione, eccellente resistenza all'acqua e ai UV. Non si usura grazie alla sua struttura elastica. Ideale per superfici in calcestruzzo e terrazze.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Water transmission (kg/m².h) | 10500–14500 |
| Adhesion (N/mm²) | 74 ± 2 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |
| Color | All colors available |
| Packaging | 5, 10, 18 kg PP buckets |

## 2 · ISOFIN-P MS POLIA

Polimero puro con eccellenti proprietà. Pronto all'uso, resistente ai UV, lucido, struttura elastica. Isolamento esterno per terrazze, tetti, facciate, calcestruzzo, gesso, legno, metallo.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.30 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 16000–18000 |
| Solid content (%) | 70 ± 2 |
| Water transmission | < 0.1 Class W3 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |
| Packaging | 5, 10, 18 kg |

## 3 · ISOFIN-P MS POLYMER

Polimero puro 300% elastico. Pronto all'uso, resistente ai UV, lucido. Isolamento esterno per terrazze, tetti, zone umide, calcestruzzo, legno, metallo.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.05 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 13000–15000 |
| Solid content (%) | 46 ± 2 |
| Water transmission | < 0.1 Class W3 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | D-s2 d0 |
| Packaging | 5, 10, 18 kg |

## 4 · ISOFIN-P M 36

Malta pronta all'uso che blocca l'acqua in 40 secondi. Per perdite d'acqua e acque superficiali. Non si restringe.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Setting time (sec) | 40–50 |
| Solvent | Water |
| Color | Grey |
| Fire class | A2 S1 d0 |
| Packaging | 5, 10, 18 kg |

## 5 · ISOFIN-P A4

Stucco per riempimento di fessure. Pronto all'uso per fessure e giunti in calcestruzzo e gesso.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Vapour permeability | SD < 5m Class I |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 6 · ISOFIN-P MS 80

Prodotto trasparente che dà un aspetto naturale alle superfici assorbenti. Non forma strato. Previene sporco ed erosione.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 0.75 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Solvent | Water |
| Color | Transparent |
| Fire class | B fl S1 |

## 7 · ISOFIN-P MS 82

Pittura anticondensa per cantine, garage, pareti esposte all'umidità. Previene muffa e condensa.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.50 ± 0.10 |
| Viscosity (mPa.s) | 2000–4000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Color | Off-white |
| Fire class | B fl S1 |

## 8 · ISOFIN-P BD

Isolamento trasparente dei pavimenti. Non forma strato. Trasparente, resistente ai UV. Superfici assorbenti: gesso, calcestruzzo, calcestruzzo aerato.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 0.90 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Color | Transparent |
| Solvent | Water |

## 9 · ISOFIN-P M 03

Malta di riparazione elastica impermeabile. Alta adesione. Riparazione di fessure, fori, difetti del calcestruzzo.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Solvent | Water |
| Fire class | A2 S1 d0 |
| Packaging | 20 kg bag |

## 10 · ISOFIN-P D10 LATEX

Liquido che migliora le proprietà della malta. Rinforza l'adesione e l'elasticità. Previene i giunti freddi.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 0.90 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 500–1500 |
| Solid content (%) | 18 ± 2 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |

## 11 · ISOFIN-P SHINE FLOOR

Rivestimento per pavimenti poliuretanico bicomponente. Lucido o opaco. Resistente a UV, usura, urti. Eccellente adesione.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.20 ± 0.10 |
| Vapour permeability | SD ≤ 5 Class I |
| Viscosity (mPa.s) | 1000–4000 |
| Solvent | Solvent-based |
| Fire class | B fl S1 |

## 12 · ISOFIN-P LIQUID MARBLE

Rivestimento per pavimenti decorativo senza solvente. Effetto marmo 3D. Resistente, facile da pulire. Solo interno.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.10 ± 0.10 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Viscosity (mPa.s) | 1500–3500 |
| Solvent | Solvent-free |
| Fire class | C fl S1 |

## 13 · ISOFIN-P ANTI FIRE PAINT

Pittura di finitura ignifuga. Si espande al contatto con il fuoco, forma uno strato isolante. A base d'acqua, senza solvente.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 12500–15000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 14 · ISOFIN-P THERMAL PAINT

Pittura di isolamento termico. Riduce il calore in estate, mantiene il fresco. Riduce la bolletta energetica. Previene muffa e condensa.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 0.70 ± 0.15 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 12500–13500 |
| Solid content (%) | 48 ± 2 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Thermal cond. (W/mK) | 0.060–0.080 |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 15 · ISOFIN-P STREET PAINT

Pittura per pavimenti monocomponente resistente a UV e acqua. Tutti i colori. Per asfalto, calcestruzzo, campi sportivi.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 9000–12000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 16 · ISOFIN-P LIQUID GLASS

Impermeabilizzazione trasparente ad alta resistenza. UV e agenti atmosferici. Per superfici decorative, ceramiche, vetri.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Color | Transparent |
| Solvent | Water |
| UV resistant | Yes |

## 17 · ISOFIN-P SS SOIL HARDENER

Concentrato per indurire e stabilizzare il suolo. Trasparente dopo l'essiccazione. Conforme PM10 e PM2.5. Per strade e piattaforme.

| Property | Value |
| --- | --- |
| pH | 7.0 – 10.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 4000–9000 |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 18 · ISOFIN-P UNIVERSAL PRIMER

Primer penetrante profondo. Prepara la superficie per isolamento e pittura. Eccellente adesione. Essiccazione rapida.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.00 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 8000–10000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 19 · ISOFIN-P EP PRIMER

Primer epossidico trasparente senza solvente. Bicomponente. Eccellente adesione. Riempe i vuoti del calcestruzzo.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Vapour permeability | SD ≤ 5 Class I |
| Solvent | Solvent-free |

## 20 · ISOFIN-P ANTI RUST PRIMER

Primer anticorrosione per superfici metalliche. Protegge ferro e acciaio dalla ruggine.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Color | Red / Blue |
| Solvent | Solvent-based |

## 21 · ISOFIN-P MD 28

Rivestimento elastico 700% per impermeabilizzazione. Alta resistenza. Forte adesione su superfici asciutte o umide.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.00 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 8000–10000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

# Certificazioni

- Certificato CE — EN 1504-2:2004 — N. 2765-CPR-0136

- ISO 9001 — Gestione della Qualità

- SZUTEST — Organismo Notificato

- TSE — Norma Turca

- 34 prodotti certificati CE

- Valido fino al 07.08.2027

# Informazioni di Contatto

| Società | D&G HOLDING |
| --- | --- |
| Indirizzo | 1 rue de Stockholm, 75008 Parigi, Francia |
| Telefono | +33 6 51 81 82 29 |
| Email | contact@isofinp.com |
| Sito web | www.isofinp.com |
| Marchio | ISOFIN-P |

ISOFIN-P INDUSTRY & TECHNOLOGY · D&G HOLDING · 1 rue de Stockholm, 75008 Paris · contact@isofinp.com · www.isofinp.com