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Impermeabilizare · Izolare · Protecție · D&G HOLDING, 1 rue de Stockholm, 75008 Paris
ISOFIN-P oferă soluții profesionale pentru impermeabilizare, izolare termică și fonică, protecția la incendiu și renovarea clădirilor. Produsele noastre sunt certificate CE conform EN 1504-2:2004, acoperind 34 de produse testate și certificate.
1 · ISOFIN-P SB SUPER COMPONENT
Acoperire extrem de durabilă compusă din componente polimerice, cu aderență puternică, rezistență excelentă la apă și UV. Nu se uzează datorită structurii elastice. Ideală pentru suprafețe de beton și terase.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.40 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Water transmission (kg/m².h)
	10500–14500

	Adhesion (N/mm²)
	74 ± 2

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0

	Color
	All colors available

	Packaging
	5, 10, 18 kg PP buckets


2 · ISOFIN-P MS POLIA
Polimer pur cu proprietăți excelente. Gata de utilizare, rezistent la UV, lucios, structură elastică. Izolare exterioară pentru terase, acoperișuri, fațade, beton, tencuială, lemn, metal.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.30 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	16000–18000

	Solid content (%)
	70 ± 2

	Water transmission
	< 0.1 Class W3

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0

	Packaging
	5, 10, 18 kg


3 · ISOFIN-P MS POLYMER
Polimer pur 300% elastic. Gata de utilizare, rezistent la UV, lucios. Izolare exterioară pentru terase, acoperișuri, zone umede, beton, lemn, metal.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.05 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	13000–15000

	Solid content (%)
	46 ± 2

	Water transmission
	< 0.1 Class W3

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	D-s2 d0

	Packaging
	5, 10, 18 kg


4 · ISOFIN-P M 36
Mortar gata de utilizare care blochează apa în 40 de secunde. Pentru scurgeri de apă și ape de suprafață. Nu se contractă.
	Property
	Value

	Setting time (sec)
	40–50

	Solvent
	Water

	Color
	Grey

	Fire class
	A2 S1 d0

	Packaging
	5, 10, 18 kg


5 · ISOFIN-P A4
Mastic de umplere a fisurilor. Gata de utilizare pentru fisuri și joints în beton și tencuială.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.40 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Vapour permeability
	SD < 5m Class I

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


6 · ISOFIN-P MS 80
Produs transparent care dă un aspect natural suprafețelor absorbante. Nu formează strat. Previne murdăria și eroziunea.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	0.75 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Solvent
	Water

	Color
	Transparent

	Fire class
	B fl S1


7 · ISOFIN-P MS 82
Vopsea anticondens pentru subsoluri, garaje, pereți expuși la umiditate. Previne mucegaiul și condensul.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.50 ± 0.10

	Viscosity (mPa.s)
	2000–4000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Color
	Off-white

	Fire class
	B fl S1


8 · ISOFIN-P BD
Izolare transparentă a pardoselilor. Nu formează strat. Transparent, rezistent la UV. Suprafețe absorbante: tencuială, beton, beton celular.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	0.90 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Color
	Transparent

	Solvent
	Water


9 · ISOFIN-P M 03
Mortar de reparare elastic impermeabil. Aderență ridicată. Repararea fisurilor, găurilor, defectelor betonului.
	Property
	Value

	Solvent
	Water

	Fire class
	A2 S1 d0

	Packaging
	20 kg bag


10 · ISOFIN-P D10 LATEX
Lichid care îmbunătățește proprietățile mortarului. Întărește aderența și elasticitatea. Previne jointurile reci.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	0.90 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	500–1500

	Solid content (%)
	18 ± 2

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water


11 · ISOFIN-P SHINE FLOOR
Acoperire de pardoseală poliuretanică bicomponentă. Lucioasă sau mată. Rezistentă la UV, uzură, impacturi. Aderență excelentă.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.20 ± 0.10

	Vapour permeability
	SD ≤ 5 Class I

	Viscosity (mPa.s)
	1000–4000

	Solvent
	Solvent-based

	Fire class
	B fl S1


12 · ISOFIN-P LIQUID MARBLE
Acoperire de pardoseală decorativă fără solvent. Efect marmură 3D. Rezistentă, ușor de curățat. Doar interior.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.10 ± 0.10

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Viscosity (mPa.s)
	1500–3500

	Solvent
	Solvent-free

	Fire class
	C fl S1


13 · ISOFIN-P ANTI FIRE PAINT
Vopsea de finisaj ignifugă. Se dilată la contactul cu focul, formează un strat izolant. Pe bază de apă, fără solvent.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.40 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	12500–15000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


14 · ISOFIN-P THERMAL PAINT
Vopsea de izolare termică. Reduce căldura vara, păstrează răcoarea. Reduce factura de energie. Previne mucegaiul și condensul.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	0.70 ± 0.15

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	12500–13500

	Solid content (%)
	48 ± 2

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Thermal cond. (W/mK)
	0.060–0.080

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


15 · ISOFIN-P STREET PAINT
Vopsea de pardoseală monocomponentă rezistentă la UV și apă. Toate culorile. Pentru asfalt, beton, terenuri sportive.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.40 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	9000–12000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


16 · ISOFIN-P LIQUID GLASS
Impermeabilizare transparentă de înaltă rezistență. UV și intemperii. Pentru suprafețe decorative, ceramice, sticlă.
	Property
	Value

	Color
	Transparent

	Solvent
	Water

	UV resistant
	Yes


17 · ISOFIN-P SS SOIL HARDENER
Concentrat pentru întărirea și stabilizarea solului. Transparent după uscare. Conform PM10 și PM2.5. Pentru drumuri și platforme.
	Property
	Value

	pH
	7.0 – 10.0

	Viscosity (mPa.s)
	4000–9000

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


18 · ISOFIN-P UNIVERSAL PRIMER
Primer de penetrare profundă. Pregătește suprafața pentru izolare și vopsea. Aderență excelentă. Uscare rapidă.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.00 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	8000–10000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


19 · ISOFIN-P EP PRIMER
Primer epoxidic transparent fără solvent. Bicomponent. Aderență excelentă. Umple golurile betonului.
	Property
	Value

	Vapour permeability
	SD ≤ 5 Class I

	Solvent
	Solvent-free


20 · ISOFIN-P ANTI RUST PRIMER
Primer anticoroziv pentru suprafețe metalice. Protejează fierul și oțelul de rugină.
	Property
	Value

	Color
	Red / Blue

	Solvent
	Solvent-based


21 · ISOFIN-P MD 28
Acoperire elastică 700% pentru impermeabilizare. Rezistență ridicată. Aderență puternică pe suprafețe uscate sau umede.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.00 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	8000–10000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


Certificări
1. Certificat CE — EN 1504-2:2004 — Nr. 2765-CPR-0136
1. ISO 9001 — Managementul Calității
1. SZUTEST — Organism Notificat
1. TSE — Standard Turcesc
1. 34 de produse certificate CE
1. Valabil până la 07.08.2027
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	Companie
	D&G HOLDING

	Adresă
	1 rue de Stockholm, 75008 Paris, Franța

	Telefon
	+33 6 51 81 82 29

	Email
	contact@isofinp.com

	Website
	www.isofinp.com

	Marcă
	ISOFIN-P
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