ISOFIN-P INDUSTRY & TECHNOLOGY

# Catalog de Produse ISOFIN-P

Impermeabilizare · Izolare · Protecție · D&G HOLDING, 1 rue de Stockholm, 75008 Paris

ISOFIN-P oferă soluții profesionale pentru impermeabilizare, izolare termică și fonică, protecția la incendiu și renovarea clădirilor. Produsele noastre sunt certificate CE conform EN 1504-2:2004, acoperind 34 de produse testate și certificate.

## 1 · ISOFIN-P SB SUPER COMPONENT

Acoperire extrem de durabilă compusă din componente polimerice, cu aderență puternică, rezistență excelentă la apă și UV. Nu se uzează datorită structurii elastice. Ideală pentru suprafețe de beton și terase.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Water transmission (kg/m².h) | 10500–14500 |
| Adhesion (N/mm²) | 74 ± 2 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |
| Color | All colors available |
| Packaging | 5, 10, 18 kg PP buckets |

## 2 · ISOFIN-P MS POLIA

Polimer pur cu proprietăți excelente. Gata de utilizare, rezistent la UV, lucios, structură elastică. Izolare exterioară pentru terase, acoperișuri, fațade, beton, tencuială, lemn, metal.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.30 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 16000–18000 |
| Solid content (%) | 70 ± 2 |
| Water transmission | < 0.1 Class W3 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |
| Packaging | 5, 10, 18 kg |

## 3 · ISOFIN-P MS POLYMER

Polimer pur 300% elastic. Gata de utilizare, rezistent la UV, lucios. Izolare exterioară pentru terase, acoperișuri, zone umede, beton, lemn, metal.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.05 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 13000–15000 |
| Solid content (%) | 46 ± 2 |
| Water transmission | < 0.1 Class W3 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | D-s2 d0 |
| Packaging | 5, 10, 18 kg |

## 4 · ISOFIN-P M 36

Mortar gata de utilizare care blochează apa în 40 de secunde. Pentru scurgeri de apă și ape de suprafață. Nu se contractă.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Setting time (sec) | 40–50 |
| Solvent | Water |
| Color | Grey |
| Fire class | A2 S1 d0 |
| Packaging | 5, 10, 18 kg |

## 5 · ISOFIN-P A4

Mastic de umplere a fisurilor. Gata de utilizare pentru fisuri și joints în beton și tencuială.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Vapour permeability | SD < 5m Class I |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 6 · ISOFIN-P MS 80

Produs transparent care dă un aspect natural suprafețelor absorbante. Nu formează strat. Previne murdăria și eroziunea.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 0.75 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Solvent | Water |
| Color | Transparent |
| Fire class | B fl S1 |

## 7 · ISOFIN-P MS 82

Vopsea anticondens pentru subsoluri, garaje, pereți expuși la umiditate. Previne mucegaiul și condensul.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.50 ± 0.10 |
| Viscosity (mPa.s) | 2000–4000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Color | Off-white |
| Fire class | B fl S1 |

## 8 · ISOFIN-P BD

Izolare transparentă a pardoselilor. Nu formează strat. Transparent, rezistent la UV. Suprafețe absorbante: tencuială, beton, beton celular.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 0.90 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Color | Transparent |
| Solvent | Water |

## 9 · ISOFIN-P M 03

Mortar de reparare elastic impermeabil. Aderență ridicată. Repararea fisurilor, găurilor, defectelor betonului.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Solvent | Water |
| Fire class | A2 S1 d0 |
| Packaging | 20 kg bag |

## 10 · ISOFIN-P D10 LATEX

Lichid care îmbunătățește proprietățile mortarului. Întărește aderența și elasticitatea. Previne jointurile reci.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 0.90 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 500–1500 |
| Solid content (%) | 18 ± 2 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |

## 11 · ISOFIN-P SHINE FLOOR

Acoperire de pardoseală poliuretanică bicomponentă. Lucioasă sau mată. Rezistentă la UV, uzură, impacturi. Aderență excelentă.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.20 ± 0.10 |
| Vapour permeability | SD ≤ 5 Class I |
| Viscosity (mPa.s) | 1000–4000 |
| Solvent | Solvent-based |
| Fire class | B fl S1 |

## 12 · ISOFIN-P LIQUID MARBLE

Acoperire de pardoseală decorativă fără solvent. Efect marmură 3D. Rezistentă, ușor de curățat. Doar interior.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.10 ± 0.10 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Viscosity (mPa.s) | 1500–3500 |
| Solvent | Solvent-free |
| Fire class | C fl S1 |

## 13 · ISOFIN-P ANTI FIRE PAINT

Vopsea de finisaj ignifugă. Se dilată la contactul cu focul, formează un strat izolant. Pe bază de apă, fără solvent.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 12500–15000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 14 · ISOFIN-P THERMAL PAINT

Vopsea de izolare termică. Reduce căldura vara, păstrează răcoarea. Reduce factura de energie. Previne mucegaiul și condensul.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 0.70 ± 0.15 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 12500–13500 |
| Solid content (%) | 48 ± 2 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Thermal cond. (W/mK) | 0.060–0.080 |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 15 · ISOFIN-P STREET PAINT

Vopsea de pardoseală monocomponentă rezistentă la UV și apă. Toate culorile. Pentru asfalt, beton, terenuri sportive.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 9000–12000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 16 · ISOFIN-P LIQUID GLASS

Impermeabilizare transparentă de înaltă rezistență. UV și intemperii. Pentru suprafețe decorative, ceramice, sticlă.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Color | Transparent |
| Solvent | Water |
| UV resistant | Yes |

## 17 · ISOFIN-P SS SOIL HARDENER

Concentrat pentru întărirea și stabilizarea solului. Transparent după uscare. Conform PM10 și PM2.5. Pentru drumuri și platforme.

| Property | Value |
| --- | --- |
| pH | 7.0 – 10.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 4000–9000 |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 18 · ISOFIN-P UNIVERSAL PRIMER

Primer de penetrare profundă. Pregătește suprafața pentru izolare și vopsea. Aderență excelentă. Uscare rapidă.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.00 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 8000–10000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 19 · ISOFIN-P EP PRIMER

Primer epoxidic transparent fără solvent. Bicomponent. Aderență excelentă. Umple golurile betonului.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Vapour permeability | SD ≤ 5 Class I |
| Solvent | Solvent-free |

## 20 · ISOFIN-P ANTI RUST PRIMER

Primer anticoroziv pentru suprafețe metalice. Protejează fierul și oțelul de rugină.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Color | Red / Blue |
| Solvent | Solvent-based |

## 21 · ISOFIN-P MD 28

Acoperire elastică 700% pentru impermeabilizare. Rezistență ridicată. Aderență puternică pe suprafețe uscate sau umede.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.00 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 8000–10000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

# Certificări

- Certificat CE — EN 1504-2:2004 — Nr. 2765-CPR-0136

- ISO 9001 — Managementul Calității

- SZUTEST — Organism Notificat

- TSE — Standard Turcesc

- 34 de produse certificate CE

- Valabil până la 07.08.2027

# Informații de Contact

| Companie | D&G HOLDING |
| --- | --- |
| Adresă | 1 rue de Stockholm, 75008 Paris, Franța |
| Telefon | +33 6 51 81 82 29 |
| Email | contact@isofinp.com |
| Website | www.isofinp.com |
| Marcă | ISOFIN-P |

ISOFIN-P INDUSTRY & TECHNOLOGY · D&G HOLDING · 1 rue de Stockholm, 75008 Paris · contact@isofinp.com · www.isofinp.com