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ISOFIN-P INDUSTRY & TECHNOLOGY
Каталог продукции ISOFIN-P
Гидроизоляция · Изоляция · Защита · D&G HOLDING, 1 rue de Stockholm, 75008 Париж
ISOFIN-P предлагает профессиональные решения для гидроизоляции, тепло- и звукоизоляции, огнезащиты и реставрации зданий. Наша продукция сертифицирована CE по стандарту EN 1504-2:2004, охватывая 34 протестированных и сертифицированных продукта.
1 · ISOFIN-P SB SUPER COMPONENT
Чрезвычайно прочное покрытие из полимерных компонентов с сильной адгезией, отличной водостойкостью и УФ-стойкостью. Не изнашивается благодаря эластичной структуре. Идеально для бетонных поверхностей и террас.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.40 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Water transmission (kg/m².h)
	10500–14500

	Adhesion (N/mm²)
	74 ± 2

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0

	Color
	All colors available

	Packaging
	5, 10, 18 kg PP buckets


2 · ISOFIN-P MS POLIA
Чистый полимер с отличными свойствами. Готов к использованию, УФ-стойкий, глянцевый, эластичная структура. Наружная изоляция террас, крыш, фасадов, бетона, штукатурки, дерева, металла.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.30 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	16000–18000

	Solid content (%)
	70 ± 2

	Water transmission
	< 0.1 Class W3

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0

	Packaging
	5, 10, 18 kg


3 · ISOFIN-P MS POLYMER
Чистый полимер 300% эластичный. Готов к использованию, УФ-стойкий, глянцевый. Наружная изоляция террас, крыш, влажных зон, бетона, дерева, металла.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.05 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	13000–15000

	Solid content (%)
	46 ± 2

	Water transmission
	< 0.1 Class W3

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	D-s2 d0

	Packaging
	5, 10, 18 kg


4 · ISOFIN-P M 36
Готовый раствор, блокирующий воду за 40 секунд. Для протечек и поверхностных вод. Не сжимается.
	Property
	Value

	Setting time (sec)
	40–50

	Solvent
	Water

	Color
	Grey

	Fire class
	A2 S1 d0

	Packaging
	5, 10, 18 kg


5 · ISOFIN-P A4
Герметик для заполнения трещин. Готов к использованию для трещин и швов в бетоне и штукатурке.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.40 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Vapour permeability
	SD < 5m Class I

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


6 · ISOFIN-P MS 80
Прозрачный продукт, придающий естественный вид впитывающим поверхностям. Не образует слой. Предотвращает загрязнение и эрозию.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	0.75 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Solvent
	Water

	Color
	Transparent

	Fire class
	B fl S1


7 · ISOFIN-P MS 82
Антиконденсатная краска для подвалов, гаражей, стен, подверженных влаге. Предотвращает плесень и конденсат.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.50 ± 0.10

	Viscosity (mPa.s)
	2000–4000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Color
	Off-white

	Fire class
	B fl S1


8 · ISOFIN-P BD
Прозрачная изоляция полов. Не образует слой. Прозрачная, УФ-стойкая. Впитывающие поверхности: штукатурка, бетон, газобетон.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	0.90 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Color
	Transparent

	Solvent
	Water


9 · ISOFIN-P M 03
Эластичный водонепроницаемый ремонтный раствор. Высокая адгезия. Ремонт трещин, отверстий, дефектов бетона.
	Property
	Value

	Solvent
	Water

	Fire class
	A2 S1 d0

	Packaging
	20 kg bag


10 · ISOFIN-P D10 LATEX
Жидкость, улучшающая свойства раствора. Усиливает адгезию и эластичность. Предотвращает холодные швы.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	0.90 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	500–1500

	Solid content (%)
	18 ± 2

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water


11 · ISOFIN-P SHINE FLOOR
Двухкомпонентное полиуретановое покрытие для пола. Глянцевое или матовое. УФ-, износо-, ударостойкое. Отличная адгезия.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.20 ± 0.10

	Vapour permeability
	SD ≤ 5 Class I

	Viscosity (mPa.s)
	1000–4000

	Solvent
	Solvent-based

	Fire class
	B fl S1


12 · ISOFIN-P LIQUID MARBLE
Декоративное покрытие для пола без растворителя. 3D-эффект мрамора. Стойкое, легко чистить. Только для помещений.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.10 ± 0.10

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Viscosity (mPa.s)
	1500–3500

	Solvent
	Solvent-free

	Fire class
	C fl S1


13 · ISOFIN-P ANTI FIRE PAINT
Огнезащитная отделочная краска. Вспучивается при контакте с огнём, образует изолирующий слой. На водной основе, без растворителя.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.40 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	12500–15000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


14 · ISOFIN-P THERMAL PAINT
Теплоизоляционная краска. Снижает жару летом, сохраняет прохладу. Снижает счета за энергию. Предотвращает плесень и конденсат.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	0.70 ± 0.15

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	12500–13500

	Solid content (%)
	48 ± 2

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Thermal cond. (W/mK)
	0.060–0.080

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


15 · ISOFIN-P STREET PAINT
Однокомпонентная УФ- и водостойкая краска для пола. Все цвета. Для асфальта, бетона, спортивных площадок.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.40 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	9000–12000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


16 · ISOFIN-P LIQUID GLASS
Прозрачная гидроизоляция высокой стойкости. УФ- и атмосферостойкая. Для декоративных поверхностей, керамики, стекла.
	Property
	Value

	Color
	Transparent

	Solvent
	Water

	UV resistant
	Yes


17 · ISOFIN-P SS SOIL HARDENER
Концентрат для уплотнения и стабилизации грунта. Прозрачный после высыхания. Соответствует PM10 и PM2.5. Для дорог и платформ.
	Property
	Value

	pH
	7.0 – 10.0

	Viscosity (mPa.s)
	4000–9000

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


18 · ISOFIN-P UNIVERSAL PRIMER
Глубоко проникающая грунтовка. Подготавливает поверхность для изоляции и покраски. Отличная адгезия. Быстрое высыхание.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.00 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	8000–10000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


19 · ISOFIN-P EP PRIMER
Прозрачная бессольвентная эпоксидная грунтовка. Двухкомпонентная. Отличная адгезия. Заполняет пустоты бетона.
	Property
	Value

	Vapour permeability
	SD ≤ 5 Class I

	Solvent
	Solvent-free


20 · ISOFIN-P ANTI RUST PRIMER
Антикоррозийная грунтовка для металлических поверхностей. Защищает железо и сталь от ржавчины.
	Property
	Value

	Color
	Red / Blue

	Solvent
	Solvent-based


21 · ISOFIN-P MD 28
700% эластичное покрытие для гидроизоляции. Высокая стойкость. Сильная адгезия на сухих или влажных поверхностях.
	Property
	Value

	Density (g/mL)
	1.00 ± 0.10

	pH
	7.0 – 9.0

	Viscosity (mPa.s)
	8000–10000

	Vapour permeability
	5 ≤ SD ≤ 50 Class II

	Solvent
	Water

	Fire class
	B S1 d0


Сертификаты
1. Сертификат CE — EN 1504-2:2004 — № 2765-CPR-0136
1. ISO 9001 — Менеджмент качества
1. SZUTEST — Уведомлённый орган
1. TSE — Турецкий стандарт
1. 34 продукта с сертификатом CE
1. Действителен до 07.08.2027
Контактная информация
	
	

	Компания
	D&G HOLDING

	Адрес
	1 rue de Stockholm, 75008 Париж, Франция

	Телефон
	+33 6 51 81 82 29

	Email
	contact@isofinp.com

	Сайт
	www.isofinp.com

	Бренд
	ISOFIN-P
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