ISOFIN-P INDUSTRY & TECHNOLOGY

# Каталог продукции ISOFIN-P

Гидроизоляция · Изоляция · Защита · D&G HOLDING, 1 rue de Stockholm, 75008 Париж

ISOFIN-P предлагает профессиональные решения для гидроизоляции, тепло- и звукоизоляции, огнезащиты и реставрации зданий. Наша продукция сертифицирована CE по стандарту EN 1504-2:2004, охватывая 34 протестированных и сертифицированных продукта.

## 1 · ISOFIN-P SB SUPER COMPONENT

Чрезвычайно прочное покрытие из полимерных компонентов с сильной адгезией, отличной водостойкостью и УФ-стойкостью. Не изнашивается благодаря эластичной структуре. Идеально для бетонных поверхностей и террас.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Water transmission (kg/m².h) | 10500–14500 |
| Adhesion (N/mm²) | 74 ± 2 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |
| Color | All colors available |
| Packaging | 5, 10, 18 kg PP buckets |

## 2 · ISOFIN-P MS POLIA

Чистый полимер с отличными свойствами. Готов к использованию, УФ-стойкий, глянцевый, эластичная структура. Наружная изоляция террас, крыш, фасадов, бетона, штукатурки, дерева, металла.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.30 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 16000–18000 |
| Solid content (%) | 70 ± 2 |
| Water transmission | < 0.1 Class W3 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |
| Packaging | 5, 10, 18 kg |

## 3 · ISOFIN-P MS POLYMER

Чистый полимер 300% эластичный. Готов к использованию, УФ-стойкий, глянцевый. Наружная изоляция террас, крыш, влажных зон, бетона, дерева, металла.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.05 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 13000–15000 |
| Solid content (%) | 46 ± 2 |
| Water transmission | < 0.1 Class W3 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | D-s2 d0 |
| Packaging | 5, 10, 18 kg |

## 4 · ISOFIN-P M 36

Готовый раствор, блокирующий воду за 40 секунд. Для протечек и поверхностных вод. Не сжимается.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Setting time (sec) | 40–50 |
| Solvent | Water |
| Color | Grey |
| Fire class | A2 S1 d0 |
| Packaging | 5, 10, 18 kg |

## 5 · ISOFIN-P A4

Герметик для заполнения трещин. Готов к использованию для трещин и швов в бетоне и штукатурке.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Vapour permeability | SD < 5m Class I |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 6 · ISOFIN-P MS 80

Прозрачный продукт, придающий естественный вид впитывающим поверхностям. Не образует слой. Предотвращает загрязнение и эрозию.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 0.75 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Solvent | Water |
| Color | Transparent |
| Fire class | B fl S1 |

## 7 · ISOFIN-P MS 82

Антиконденсатная краска для подвалов, гаражей, стен, подверженных влаге. Предотвращает плесень и конденсат.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.50 ± 0.10 |
| Viscosity (mPa.s) | 2000–4000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Color | Off-white |
| Fire class | B fl S1 |

## 8 · ISOFIN-P BD

Прозрачная изоляция полов. Не образует слой. Прозрачная, УФ-стойкая. Впитывающие поверхности: штукатурка, бетон, газобетон.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 0.90 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Color | Transparent |
| Solvent | Water |

## 9 · ISOFIN-P M 03

Эластичный водонепроницаемый ремонтный раствор. Высокая адгезия. Ремонт трещин, отверстий, дефектов бетона.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Solvent | Water |
| Fire class | A2 S1 d0 |
| Packaging | 20 kg bag |

## 10 · ISOFIN-P D10 LATEX

Жидкость, улучшающая свойства раствора. Усиливает адгезию и эластичность. Предотвращает холодные швы.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 0.90 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 500–1500 |
| Solid content (%) | 18 ± 2 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |

## 11 · ISOFIN-P SHINE FLOOR

Двухкомпонентное полиуретановое покрытие для пола. Глянцевое или матовое. УФ-, износо-, ударостойкое. Отличная адгезия.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.20 ± 0.10 |
| Vapour permeability | SD ≤ 5 Class I |
| Viscosity (mPa.s) | 1000–4000 |
| Solvent | Solvent-based |
| Fire class | B fl S1 |

## 12 · ISOFIN-P LIQUID MARBLE

Декоративное покрытие для пола без растворителя. 3D-эффект мрамора. Стойкое, легко чистить. Только для помещений.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.10 ± 0.10 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Viscosity (mPa.s) | 1500–3500 |
| Solvent | Solvent-free |
| Fire class | C fl S1 |

## 13 · ISOFIN-P ANTI FIRE PAINT

Огнезащитная отделочная краска. Вспучивается при контакте с огнём, образует изолирующий слой. На водной основе, без растворителя.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 12500–15000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 14 · ISOFIN-P THERMAL PAINT

Теплоизоляционная краска. Снижает жару летом, сохраняет прохладу. Снижает счета за энергию. Предотвращает плесень и конденсат.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 0.70 ± 0.15 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 12500–13500 |
| Solid content (%) | 48 ± 2 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Thermal cond. (W/mK) | 0.060–0.080 |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 15 · ISOFIN-P STREET PAINT

Однокомпонентная УФ- и водостойкая краска для пола. Все цвета. Для асфальта, бетона, спортивных площадок.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.40 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 9000–12000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 16 · ISOFIN-P LIQUID GLASS

Прозрачная гидроизоляция высокой стойкости. УФ- и атмосферостойкая. Для декоративных поверхностей, керамики, стекла.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Color | Transparent |
| Solvent | Water |
| UV resistant | Yes |

## 17 · ISOFIN-P SS SOIL HARDENER

Концентрат для уплотнения и стабилизации грунта. Прозрачный после высыхания. Соответствует PM10 и PM2.5. Для дорог и платформ.

| Property | Value |
| --- | --- |
| pH | 7.0 – 10.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 4000–9000 |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 18 · ISOFIN-P UNIVERSAL PRIMER

Глубоко проникающая грунтовка. Подготавливает поверхность для изоляции и покраски. Отличная адгезия. Быстрое высыхание.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.00 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 8000–10000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

## 19 · ISOFIN-P EP PRIMER

Прозрачная бессольвентная эпоксидная грунтовка. Двухкомпонентная. Отличная адгезия. Заполняет пустоты бетона.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Vapour permeability | SD ≤ 5 Class I |
| Solvent | Solvent-free |

## 20 · ISOFIN-P ANTI RUST PRIMER

Антикоррозийная грунтовка для металлических поверхностей. Защищает железо и сталь от ржавчины.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Color | Red / Blue |
| Solvent | Solvent-based |

## 21 · ISOFIN-P MD 28

700% эластичное покрытие для гидроизоляции. Высокая стойкость. Сильная адгезия на сухих или влажных поверхностях.

| Property | Value |
| --- | --- |
| Density (g/mL) | 1.00 ± 0.10 |
| pH | 7.0 – 9.0 |
| Viscosity (mPa.s) | 8000–10000 |
| Vapour permeability | 5 ≤ SD ≤ 50 Class II |
| Solvent | Water |
| Fire class | B S1 d0 |

# Сертификаты

- Сертификат CE — EN 1504-2:2004 — № 2765-CPR-0136

- ISO 9001 — Менеджмент качества

- SZUTEST — Уведомлённый орган

- TSE — Турецкий стандарт

- 34 продукта с сертификатом CE

- Действителен до 07.08.2027

# Контактная информация

| Компания | D&G HOLDING |
| --- | --- |
| Адрес | 1 rue de Stockholm, 75008 Париж, Франция |
| Телефон | +33 6 51 81 82 29 |
| Email | contact@isofinp.com |
| Сайт | www.isofinp.com |
| Бренд | ISOFIN-P |

ISOFIN-P INDUSTRY & TECHNOLOGY · D&G HOLDING · 1 rue de Stockholm, 75008 Paris · contact@isofinp.com · www.isofinp.com